二甲硅油

Erjiaguiyou

Dimethicone

[9006-65-9]

本品为二甲基硅氧烷的线性聚合物，是由二氯二甲基硅烷与少量一氯三甲基硅烷经水解、缩聚而得，因聚合度不同而有不同黏度。按运动黏度的不同，本品分为20、50、100、200、350、500、750、1000、12500、30000十个型号。

【性状】  本品为无色澄清的油状液体；无臭或几乎无臭，无味。

本品在三氯甲烷、乙醚或甲苯中极易溶解，在水或乙醇中不溶。

相对密度  本品在25℃时的相对密度（附录Ⅵ A）应符合附表的规定。

折光率  本品在25℃时的折光率（附录Ⅵ F）应符合附表的规定。

黏度  本品在25℃时的运动黏度（附录Ⅵ G第一法，毛细管内径2mm；黏度为1000 mm2/s及以上时采用第二法）应符合附表的规定。

【鉴别】 (1)  取本品0.5g，加硫酸0.5ml 与硝酸0.5ml ，缓缓炽灼，即形成白色纤维状物，最后遗留白色残渣。

(2)  取本品0.5g，置试管中，小火加热直至出现白烟。将试管倒置在另一含有0.1%变色酸钠的硫酸溶液1ml的试管上，使白烟接触到溶液。振摇第二支试管10秒钟，水浴加热5分钟，溶液应显紫色。

(3)  本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集10图）一致。

【检查】 酸碱度  取乙醇与三氯甲烷各5ml，摇匀，加酚酞指示液1滴，滴加氢氧化钠滴定液(0.02mol/L)至微显粉红色，加本品1.0g，摇匀；如无色，加氢氧化钠滴定液(0.02mol/L)0.15ml，应显粉红色；如显粉红色，加硫酸滴定液(0.01mol/L)0.15ml，粉红色应消失。

矿物油  取本品，与对照液（取硫酸奎宁适量，用0.005mol/L硫酸溶解并稀释制成0.1μg/ml的溶液）在365nm紫外光下比较荧光强度，不得更深。

苯基化合物  取本品5.0g，置具塞试管中，精密加入环己烷10ml，振摇使溶解，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在250～270nm的波长范围内测定吸光度，应不得过0.2。

干燥失重  取本品，在150℃干燥2小时，减失重量不得超过附表规定的限度（附录Ⅷ L）。

重金属  取本品1.0g，置比色管中，加二氯甲烷溶解并稀释至20ml，加临用新制的0.002%双硫腙的二氯甲烷溶液1.0ml、水0.5ml及氨试液-0.2%盐酸羟胺溶液的混合液（1∶9）0.5ml，作为供试品溶液。另取二氯甲烷20ml置比色管中，加临用新制的0.002%双硫腙的二氯甲烷溶液1.0ml、标准铅溶液0.5ml及氨试液-0.2%盐酸羟胺溶液的混合液（1∶9）0.5ml，作为标准溶液。取供试品溶液和标准溶液立即剧烈振摇1分钟，供试品溶液所产生的红色与标准溶液比较，不得更深（0.0005%）。

砷盐  取本品1.0g，加氢氧化钙1.0g，混合，加水少量搅拌均匀，干燥后，先用小火灼烧使炭化，再在500～600℃炽灼使完全灰化，放冷，加盐酸5ml与水23ml使溶解，依法检查（附录Ⅷ J第一法），应符合规定（0.0002%）。

【类别】  药用辅料，消泡剂，润滑剂。

【贮藏】  密封保存。

附表  相对密度、折光率、黏度、干燥失重的限度值

| 标示黏度（mm2/s） | 黏度（mm2/s） | 相对密度 | 折光率 | 干燥失重（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 18～22 | 0.946～0.954 | 1.3980～1.4020 | 20.0 |
| 50 | 47.5～52.5 | 0.955～0.965 | 1.4005～1.4045 | 2.0 |
| 100 | 95～105 | 0.962～0.970 | 1.4005～1.4045 | 0.3 |
| 200 | 190～220 | 0.964～0.972 | 1.4013～1.4053 | 0.3 |
| 350 | 332.5～367.5 | 0.965～0.973 | 1.4013～1.4053 | 0.3 |
| 500 | 475～525 | 0.967～0.975 | 1.4013～1.4053 | 0.3 |
| 750 | 712.5～787.5 | 0.967～0.975 | 1.4013～1.4053 | 0.3 |
| 1000 | 950～1050 | 0.967～0.975 | 1.4013～1.4053 | 0.3 |
| 12500 | 11875～13125 | － | 1.4015～1.4055 | 2.0 |
| 30000 | 27000～33000 | 0.969～0.977 | 1.4010～1.4100 | 2.0 |