海藻酸钠

Hɑizɑosuɑnnɑ

Sodium Alginate

[9005-38-3]

本品系从褐色海藻植物中用稀碱提取精制的碳水化合物，其主要成分为海藻酸的钠盐，是β-D甘露糖醛酸键合而成的聚糖醛酸。

【性状】 本品为白色至浅棕黄色粉末，几乎无臭，无味。

本品在水中溶胀成胶体溶液，在乙醇中不溶。

【鉴别】（1）取本品0.2g,加水20ml，时时振摇至分散均匀。取溶液5ml，加5%氯化钙溶液1 ml，即生成大量胶状沉淀。

（2）取鉴别（1）项下的供试品溶液5ml，加稀硫酸1 ml，生成大量胶状沉淀。

（3） 取本品约10mg,，加水5ml，加新制的1%1，3-二羟基萘的乙醇溶液1ml与盐酸5ml，摇匀，煮沸3分钟，冷却，加水5ml与异丙醚15ml，振摇。同时做空白试验。上层溶液应显深紫色。

（4）取炽灼残渣项下的残渣，加水5ml使溶解，显钠盐的反应(附录Ⅲ)。

【检查】 氯化物  取本品2.50g，精密称定，置100ml量瓶中，加稀硝酸50ml，振摇1小时，用稀硝酸稀释至刻度，摇匀，滤过；精密量取续滤液50ml，精密加硝酸银滴定液（0.1mol/L）10ml，加甲苯5ml与硫酸铁铵指示液2ml，用硫氰酸铵滴定液（0.1mol/L）滴定，滴至近终点时，用力振摇。每1ml硝酸银滴定液（0.1mol/L）相当于3.545mg的Cl。含氯化物不得过1.0%。

干燥失重  取本品0.5g，在105℃干燥4小时，减失重量不得过15.0%（附录Ⅷ L）。

炽灼残渣  取本品0.5g，依法检查（附录Ⅷ N），按干燥品计算，遗留残渣应为30.0%～36.0%。

重金属  取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查（附录Ⅷ H第二法，必要时，滤过），含重金属不得过百万分之四十。

砷盐  取本品1.0g，加氢氧化钙1.0g，混合，加水湿润，烘干，先用小火加热使其反应完全，逐渐加大火力烧灼使炭化，再在500～600℃炽灼使完全灰化，放冷，加盐酸8ml与水23ml使溶解，依法检查（附录Ⅷ J第一法），应符合规定（0.0002%）。

微生物限度 取本品，依法检查（附录IX J），每1g供试品中除细菌数不得过1000个，还不得检出沙门氏菌和大肠埃希菌。

【类别】 药用辅料，助悬剂和释放阻滞剂等。

【贮藏】 密封保存。