白 凡 士 林

Bai Fanshilin

White Vaselin

[8009-03-8]

本品系从石油中得到经脱色处理的多种烃的半固体混合物。

【性状】 本品为白色至微黄色均匀的软膏状物；无臭或几乎无臭；与皮肤接触有滑腻感；具有一定的拉丝性。

本品在35℃的苯中易溶，在35℃的三氯甲烷中溶解，在乙醚中微溶，在乙醇或水中几乎不溶。

熔点  本品的熔点（附录ⅥC第三法）为45℃～60℃。

本品的相对密度（附录Ⅵ A）在60℃时为0.815~0.880。

【检查】 颜色  取本品10.0g，置烧杯中，在水浴上加热使熔融，倾注于比色管中，与同体积的对照液（取比色用重铬酸钾液7.8ml与比色用硫酸铜液0.2ml，摇匀，取2.5ml，加水至25ml）比较，颜色不得更深（比色时应将比色管靠近白色背景成一无荧光的角度，在反射光下进行观察）。

杂质吸光度  取本品，加三甲基戊烷制成每1ml中含0.50mg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在290nm的波长处测定，吸光度不得过0.50。

锥入度、酸碱度、有机酸、异性有机物、炽灼残渣与硫化物  照黄凡士林项下的方法检查，应符合规定。

【类别】 药用辅料，润滑剂，软膏基质。

【贮藏】 密闭保存。