硅酸镁铝

Guisuanmeilü

Magnesium Aluminum Silicate

[12511-31-8]

本品由含高镁量的高岭石类的硅矿粉与水渗和成稀砂浆，除去杂质，分离胶质部分，得精制品，再分散胶液经滚筒干燥，然后经粒化成不同规格的粉末即得。铝含量与镁含量之比应为0.5～1.2。

【性状】  本品为白色或类白色、柔软、光滑的小薄片或极细的微粉化粉末，无臭、无味，有引湿性。在水中呈胶状分布。

本品在水或乙醇中几乎不溶。

粘度  取本品5%的水溶液，在20℃时，依法测定（附录Ⅵ G 第二法）为0.3 Pa·S～0.6 Pa·S。

【鉴别】 （1） 取本品约0.5g，加稀盐酸10ml，微温过滤，取续滤液，加氢氧化钠试液使成碱性，即发生白色胶状沉淀，滴加0.1%茜素磺硫钠溶液数滴，沉淀即显樱红色。

（2）取鉴别（1）项下的续滤液，加氢氧化钠试液使成碱性，即发生白胶状沉淀，再加氢氧化钠试液3ml，沉淀部分溶解，滤过，沉淀用水洗净后，加碘试液即显红棕色。

（3）取铂丝制成环状，蘸取磷酸铵钠的结晶微粒在火焰上熔成透明的小球后，趁热蘸取本品，熔融，二氧化硅即浮于小球表面，放冷，即成网状结构的不透明小球。

【检查】碱度  取本品5g,加入新沸过的冷水100ml,混匀,pH值为9.0～10.0(附录Ⅵ H)。

酸消耗量  取本品5.0g，加水500ml，用秒表控制时间，以相同的搅拌速度分别在5秒、65秒、125秒、185秒、245秒、305秒、365秒、425秒、485秒、545秒、605秒、665秒和725秒时加入3.0ml的0.1mol/l HCl溶液，在785秒加入1.0ml的0.1mol/l HCl溶液，于840秒时，测定混合液的pH值，应不得过4.0。

干燥失重  取本品，在105℃干燥至恒重,减失重量不得过8.0%(附录Ⅷ L)。

炽灼失重  取本品1.0g，置800℃高温炉中，炽灼至恒重，减失重量不得过17.0％。

重金属  取本品1.0g，依法检查（附录Ⅷ H第二法），含重金属不得超过百万分之十五。

砷盐  取本品1.0g，加稀盐酸10ml，煮沸，冷却后过滤，滤液水浴蒸干，加盐酸5ml与水23ml，依法检查（附录Ⅷ J第一法），应符合规定（0.0002%）。

微生物限度  取本品10g，依法检查（附录Ⅺ J）。每克检出细菌数不得过1000个，霉菌酵母菌数不得过100个，大肠杆菌不得检出。

【含量测定】铝含量 取本品1.0g，精密称定，加盐酸2ml与水50ml，煮沸使溶，放冷，滤过，滤渣及容器用水25ml分次洗涤，合并滤液与洗液，滴加氨试液至恰好析出沉淀，再滴加稀盐酸使沉淀恰好溶解，加乙酸-乙酸铵缓冲液（pH6.0）10ml，精密量取乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）25ml，煮沸10分钟，放冷，加二甲酚橙指示液1ml，用锌滴定液（0.05mol/L）滴定，至溶液由黄色变为红色，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）相当于1.349mg的Al。

镁含量 取本品1.0g，精密称定，加盐酸5ml与水50ml，煮沸使溶，放冷，加甲基红指示液1滴，滴加氨试液使溶液由红变为黄色，再煮沸5分钟，趁热滤过，滤渣及容器用2％氯化铵溶液30ml分次洗涤，合并滤液与洗液，放冷，加氨试液10ml与三乙醇胺溶液（1→2）5ml，再加铬黑T指示剂少量，用乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）滴定，至溶液显纯蓝色。每1ml乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）相当于1.215mg的Mg。

计算铝含量与镁含量的比值，应符合规定。

【类别】药用辅料，分散剂，抗酸剂等。

【贮藏】密闭，在干燥的凉处保存。