聚乙烯醇

Juyixichun

Polyvinyl Alcohol

[9002-89-5]

《中国药典》2005年版第918页

[增订]

【性状】

酸值 取本品10g，精密称定，置圆底烧瓶中，加水250ml，回流30分钟，不断搅拌，撤去水浴，不断搅拌下冷至室温。精密量取50ml，加酚酞指示液5滴，用氢氧化钾滴定液（0.05mol/L）滴定至粉色持续15秒钟，按下式计算酸值，不大于3.0。

（14.025×V）/W，其中V为氢氧化钾滴定液消耗的体积（ml）,W为供试品的重量。

【鉴别】

红外鉴别  取本品，照红外分光光度法（附录IV C）测定，应在2940cm-1(±10cm-1)及2920 cm-1(±10cm-1)波数处显示吸收峰。

重金属  取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查（附录Ⅷ H 第二法），含重金属不得过百万分之十。

[修订]

聚乙烯醇树脂

Juyixichun Shuzhi

Polyvinyl Alcohol Resin

本品为聚乙酸乙烯酯的甲醇溶液中加碱液醇解反应制得品。分子式以(CH2CHOH)n(CH2CHOCOCH3)m 表示，其中m+n代表平均聚合度。 应符合下式规定：0≤m/n≤0.35。本品平均相对分子量应为20，000～150，000。

【性状】  本品为白色至微黄色粉末或半透明状颗粒；无臭，无味。

本品在热水中溶解，在乙醇中微溶，在丙酮中几乎不溶。

【检查】 黏度  取本品12g，精密称定，加水制成浓度为3.8%、4.0%、4.2%的溶液，置水浴中加热使溶解，放冷，再置20℃±0.1℃的恒温水浴中，脱去气泡，作为供试品溶液。取20～25ml,依法测定（附录Ⅵ G 第二法），另取本品10g，精密称定，在105℃干燥至恒重，根据测定的结果计算溶液的实际浓度。

以黏度对浓度回归，由回归方程计算出浓度为4.0%时供试品的动力黏度。在20℃±0.1℃时的动力黏度为3.0～70mPa﹒s。

干燥失重  取本品，在105℃干燥至恒重，减失重量不得过5.0%（附录Ⅷ L）。

【类别】  药用辅料，成膜材料和助悬剂等。