轻质氧化镁

Qingzhiyanghuamei

Magnesium Oxide，Light

MgO  40.03

[1309-48-4]

本品按炽灼至恒重后计算，含MgO不得少于96.5%。

【性状】本品为白色或类白色粉末；无臭，无味；在 空气中能缓缓吸收二氧化碳。

本品在水中几乎不溶，在乙醇中不溶；在稀酸中溶解。

【鉴别】本品的稀盐酸溶液显镁盐的鉴别反应（附录Ⅲ）。

【检查】碱度 取本品1.0g，加水50ml，煮沸5分钟，趁热滤过，滤渣用水适量洗涤，洗液并入滤液中，加甲基红指示液数滴与硫酸滴定液（0.05mol/L）2.0ml，应显红色。

氧化钙   取新炽灼放冷的本品约0.5g，精密称定，加稀盐酸6ml，加热溶解，放冷，加水300ml与酒石酸溶液（1→5）5ml，再加三乙醇胺溶液（3→10）10ml与45%氢氧化钾溶液10ml，放置5分钟，加钙紫红素指示剂0.1g，用乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.01mol/L）滴定至溶液自紫红色转变为蓝色，并将滴定的结果用空白实验校正。每1ml乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.01mol/L）相当于0.5608mg的CaO，（本品含氧化钙不得过0.50%。）

氯化物   取本品  0.10g,加硝酸0.5ml与水适量溶解后，用水稀释成50ml；分取溶液25ml，依法检查(附录Ⅷ  A),与标准氯化钠溶液7.0ml制成的对照液比较，不得更浓（0.14%）

硫酸盐   取本品 0.25g,加盐酸2ml与水适量溶解后，加水稀释成50ml；分取溶液20ml，依法检查（附录Ⅷ  B）,与标准硫酸钾溶液3.0ml制成的对照液比较，不得更浓（0.3%）。

碳酸盐  去本品0.10g，加水5ml，煮沸，放冷，加醋酸5ml，不得泡沸。

酸中不溶物   取本品2.0g,加水75ml，再分次加盐酸少量，随加随搅拌，至不再溶解，煮沸5分钟，滤过，滤渣用水洗涤，至洗液不再显氯化物的反应，炽灼至恒重，遗留残渣不得过2.0mg（0.10%）。

炽灼失重   取本品 0.50g,炽灼至恒重，减失重量不得过5.0%。

铁盐   取本品50mg,加稀盐酸2ml与水23ml溶解后，依法检查（附录Ⅷ G），与标准铁溶液2.5ml制成的对照液比较，不得更深（0.05%）。

重金属   取本品0.50 g,加稀盐酸10ml与水5ml，加热溶解后，煮沸1分钟，放冷，滤过，滤液中加酚酞指示液1滴，滴加氨试液适量至溶液显淡红色，加醋酸盐缓冲液（pH3.5）2ml与水适量使成25ml，加抗坏血酸0.5g溶解后，依法检查（附录Ⅷ H 第一法），5分钟时比色，含重金属不得过百万分之三十。

砷盐   取本品0.40g,加盐酸5ml与水23ml使溶解，依法检查（附录Ⅷ J 第一法），应符合规定（0.0004%）。

堆积体积  取本品15g，加入量筒中，未经振动，体积不得少于100ml。

【含量测定】 取本品0.5g，精密称定，精密加硫酸滴定液（0.5mol/L）30ml溶解后，加甲基橙指示液1滴，用氢氧化钠滴定液（1mol/L）滴定，根据消耗的硫酸量，减去混有的氧化钙（CaO）应消耗的硫酸量，即得供试量中MgO消耗的硫酸量。每1ml硫酸滴定液（0.5mol/L）相当于20.15mg的MgO或28.04mg的CaO。

【类别】药用辅料，碱性稀释剂。

【贮藏】密封保存。